令和８年度版 岩手県生コンクリート品質管理監査会議  独自の調査項目

C　実地調査（追加調査）

| 項 目 | 監 査 基 準 | 調 査 |  |  | 判 定 | 監査時のﾒﾓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ | 結 果 |  |  |  |
| 2. 製品の検査 | 当日の圧縮強度試験結果（材齢28日） ※ 材齢28日の供試体が無い場合は，材齢7日の圧縮強度試験を行い，7日と28日の関係式から材齢28日の圧縮強度を推定する。 ● 配合： ● 関係式： ● 供試体サイズ ●φ100mm×200mm □ ●φ125mm×250mm □ ●載荷時間：載荷直後から終了までの1/10秒を四捨五入して整数に丸める。 ●載荷速度：小数点以下1桁に丸める。 | ●圧縮強度試験の結果（π：3.1416を用いて計算） No.; 質量 (kg); 最大荷重 (kN); 圧縮強度 (N/mm2); 載荷時間 (秒); 載荷速度（N/mm2/秒）. 1. 2. 3. 平均. |  |
|  |  | (1) 圧縮強度試験の試験方法 D1001 (JIS A 5308 10.2.1圧縮強度，JIS A 1108) | a：JISに適合している c：JISに適合していない | a □ c □ |  |  |
|  |  | (2) 載荷速度の適合性の確認 D1002 JISの載荷速度：0.6±0.4N/mm2/s | a：3本ともJISに適合している b：1本ないし2本がJISに適合していない c：3本ともJISに適合していない | a □ b □ c □ |  |  |
|  |  | (3) 圧縮強度の適合性の確認 D1003 | a：SL以上 b：0.85SL以上 ～ SL未満 c：0.85 SL未満 |  | a □ b □ c □ |  |
|  | 圧縮強度試験用供試体の作製 ● キャッピング ● ペーストキャッピング □ ● アンボンドキャッピング □ ● 研磨 □ | (1) 圧縮強度試験用供試体の作製方法 (JIS A 1132) D1004 | a：JISに適合している c：JISに適合していない |  | a □ c □ |  |
|  | ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛ-，及び空気量 | (1) ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰの試験方法 (JIS A 1101，JIS A 1150) D1005 | a：JISに適合している c：JISに適合していない |  | a □ c □ |  |
|  |  | (2) ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ後のｺﾝｸﾘｰﾄの評価 D1006 | a：ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸでﾜｰｶﾌﾞﾙ b：ｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ不足，砂量が不足 c：砂量がやや不足し，粗骨材が分離傾向 d：その他（ ） |  | a □ b □ c □ d □ |  |
|  |  | (3) 空気量の試験方法 D1007 (JIS A 1128，JIS A 1118，JIS A 1116) | a：JISに適合している c：JISに適合していない |  | a □ c □ |  |

| 項 目 | 監 査 基 準 | 調 査 |  | 判 定 | 監査時のﾒﾓ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ | 結 果 |  |  |
| 2. 製品の検査 | 塩化物含有量 | (1) 塩化物含有量の試験方法 D1008 (JIS A 5308 10.6塩化物含有量) | a：JISに適合している c：JISに適合していない | a □ c □ | その他の機種名： |
|  |  | (2) 塩化物含有量測定器の機種名 D1009 | a：ソルメイト－100 b：ソルターC－6 c：カンタブ d：その他 | a □ b □ c □ d □ |  |
| 3. 容積の検査 | 容積 | (1) 単位容積質量の試験方法 D1010 (JIS A 5308 10.7容積，JIS A 1116) | a：JISに適合している c：JISに適合していない | a □ c □ |  |

【令和８年度 岩手県生コンクリート品質管理監査会議 特別調査】

● 本調査は，岩手県生コンクリート品質管理監査会議が独自に行うもので，全国統一品質管理監査の結果（減点数）に影響するものではありません。

● 監査受検工場の廃棄物の堆積ヤード，中和後の排水処理，リスクアセスメント，および廃棄物の処理状況を調査し，今後の品質管理および環境保全の向上を目指すものです。

１．廃棄物の堆積ヤード 項 目; 種類① コンクリートくず対象; 種類② 汚泥対象. (1) ヤードの堆積容量; D2001 （ｍ3）; D2005 （ｍ3）. (2) 現在の概数・堆積量; D2002 （ｍ3）; D2006 （ｍ3）. (3) 保管状態（浸出水の経路など）; D2003 a：全て満足□ b：一部問題あり□ c：改善を要す□; D2007 a：全て満足□ b：一部問題あり□ c：改善を要す□. (4) 表示を設置しているか; D2004 a：全て満足□ b：一部問題あり□ c：改善を要す□; D2008 a：全て満足□ b：一部問題あり□ c：改善を要す□. ※ 上記(1)，(2)，(3)の項目は，工場側の申告による。

２．中和後の排水の経路（中和設備がある場合に記入してください） （1）中和後に別系統からの混入はないか D2009 評価： （ a：すべて満足 □ b ：一部問題点あり □ c ：改善を要す □ ） （2）中和設備周辺は清掃されているか D2010 評価： （ a：すべて満足 □ b ：一部問題点あり □ c ：改善を要す □ ）

３．リスクアセスメントの実施状況（ポルトランドセメントおよび高炉セメントB種を対象） 項 目; 結 果; 判 定; 調査時のメモ. (1) 危険性・有害性の特定 D2011 工場で取扱う化学物質等の危険性または有害性について，安全データシート(SDS)を入手し危険性・有害性を特定している。; a：取扱っている化学物質のSDSを入手し，危険性・有害性を特定している b：一部特定していないものがある c：特定していない; a □ b □ c □. (2) リスクの見積り D2012 特定した化学物質について，作業種類ごとにリスクを見積もっている。; a：リスクを見積もっている b：一部でリスクを見積もっていない c：リスクを見積もっていない; a □ b □ c □; 【リスクの見積もり方法を記入】 コントロールバンディング □ マトリックス法 □ その他（ ）□. (3) リスク低減措置の内容の検討 D2013 作業種類ごとに見積もったリスクについて，リスクを低減させる方法を検討している。; a：全ての作業でリスクを低減させる方法を検討している b：リスクを低減させる方法を検討していないものがある c：全ての作業でリスクを検討していない; a □ b □ c □. (4) リスクアセスメント結果の労働者への周知 D2014 リスクアセスメントを行った結果について，取扱う化学物質の危険性または有害性を労働者に周知している。; a：労働者に周知している b：労働者への周知が不十分である c：労働者に周知していない; a □ b □ c □; 【ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ結果の周知方法を記入】.

４．廃棄物の処理状況 (1) 残コン・戻りコンの有無 D2015 a：有る □ c：無い □ ● 有る場合・その処理方法：D2016 a：コンクリートくずとして処理 □ b：再生路盤材として再利用 □ c：その他の再利用 □ ● 無い場合・その理由：D2017 (2) 令和7年度のコンクリートくず・汚泥の排出量（合計） D2018 ● a：0トン（t）以上 250トン（t）未満 □ ● b：250トン（t）以上 500トン（t）未満 □ ● c：500トン（t）以上 1,000トン（t）未満 □ ● d：1,000トン（t）以上 □ ※ 廃棄物の重量（t）＝廃棄物の容積（m3）×産業廃棄物種類別重量換算係数 ※ 産業廃棄物種類別重量換算係数 ● コンクリートくず：1.0 ● 汚泥：1.1 (3) 令和7年度の廃棄物の排出量の出荷量に対する割合 D2019 ● 廃棄物の排出量（m3）： ● 出荷量（m3）： ● 廃棄物の排出量（m3）／出荷量（m3）： （％）

５．有資格者数の調査 ● 化学物質管理者の人数 D2020 ： 名 ● 保護具着用管理責任者の人数 D2021 ： 名

【 特記・気付き事項 】

１．実施年月日　　　　　２０２６　年　　　　月　　　　日

２．会社名・工場名

監査員(正)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査員(副)